合肥燃气集团原制气厂改造工程

设备材料及施工工艺要求
一、设备材料

	序号
	材料名称
	推荐品牌
	技术要求

	1
	球场围网
	恰好时、昊骏、亚骏
	围网高4m

详见技术要求

	2
	硅PU
	长河、长诺、华鲁、熊彩、杰锐、绿草地
	5mm厚硅PU面层
详见技术要求

	3
	网球柱、网球网
	恰好时、昊骏、亚骏、沃尔克
	比赛型、可整体移动
颜色：森林绿

	4
	球场休息椅
	恰好时、昊骏、亚骏
	钢结构型材制作
规格:长*宽*高（mm）：1960*660*820
重量：≧47 kg
颜色：森林绿

	5
	网球场茶几
	恰好时、昊骏、亚骏
	组合式全铝合金

规格：长*宽*高（mm）：880*580*520
颜色：森林绿

重量：≧13 kg

	6
	篮球架
	万项、金陵、冠龙
	篮筐采用20mm圆钢，加粗加厚并带有防护罩防止螺丝蹦出伤人以及扣篮时和手部的硬碰撞。

篮板采用12mm厚防爆钢化玻璃外框采用铝合金包边。

箱底采用镀锌板。

其余钢构喷塑处理


注：投标人报价时可在推荐品牌中选择其中一种进行报价，招标人不接受推荐品牌以外的报价。

二、施工技术要求

（一）围网技术要求

（1）围网材质：优质低碳钢丝。生产工艺编丝焊接。表面处理采用PE包塑丝，立柱、边框采用喷塑处理。围网规格：包塑丝径4mm，网孔45*45mm，尺寸3000mm长，立柱60*2.5mm圆钢管，横框48*2mm圆钢管，颜色墨绿色。
（2）投标人拟采用围网的生产厂家须具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。投标文件中须提供加盖生产厂家公章的认证证书复印件或影印件，原件备查。

PE包塑围网须通过2015年国家体育用品质量监督检测中心检测，PE包塑围网网片产品须通过2015年SGS19项重金属检测。 投标文件中须提供加盖生产厂家公章的检测报告复印件或影印件，原件备查。
（3）投标人投标时须提供围网样品一块，样品尺寸： 30cm*30cm。
（二）硅PU材料技术要求

1、投标人拟采用PU材料须满足：

（1）硅PU材料生产厂家须满足：①具有AAA级信用等级认证证书（投标人投标文件中须提供加盖生产厂家公章的证书复印件或影印件，原件备查）；②具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书或水性材料中国环境标志产品认证证书I型证书（投标人投标文件中须提供加盖生产厂家公章的证书复印件或影印件，原件备查）；
（2）具有中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室出具的硅PU产品中苯、甲苯和二甲苯、甲苯二异氰酸酯含量、重金属含量（铅、汞、镉、铬）符合GB/T14833-2011、GB/T22517.6-2011规定合格要求的检测报告（投标人投标文件中须提供加盖生产厂家公章的检测报告复印件或影印件，原件备查）；
（3）硅PU材料不含氯化石蜡、MOCA和邻苯二甲酸酯类有毒有害致癌物质（投标人投标文件中须出具有效的检测报告影印件或复印件，原件备查）。

投标人投标时须提供喷涂生产厂家企业品牌LOGO的硅PU样品一块，样品尺寸： 30cm*30cm。
2、硅PU材料技术参数

硅PU球场面漆为双组份材料，由A组份固化剂和B组份色漆组成，配比为A（固化剂)∶B（色漆）=1∶1（重量比）。
硅PU基面处理工艺要求：
（1）先清洁施工面，然后用清水湿润基面，用5%左右的稀盐酸泼洒并洗刷水泥基面，再用清水冲洗干净。观察存留水迹，对基面进行平整度和坡度的检验，用记号笔圈划出积水处。清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮尘物。
填缝胶填充：硅PU球场填缝胶为单组份水固化材料，施工前要加入5%的水搅拌均匀后才可以将材料灌入混凝土伸缩缝内。在填缝前要先将混凝土伸缩缝清洁干净，并打上一道单组份封闭底漆。如缝较深或较宽的可用橡胶颗粒先作一个垫底，然后再填充；对部分特别凹陷部位可用填缝胶材料及胶料进行修补。
（2）基层干燥后，对明显凸出部分进行打磨处理，然后施工封闭底漆。施工时水泥基面要求坚固、干燥、干净、平整，无油污及粉化现象。
（3）待施工基层干燥后用滚筒将底漆材料均匀地滚涂在水泥基面上，起到封闭水泥基面的隙孔，提高塑胶层与水泥基面的粘结强度的作用，使之不易脱层和产生气泡。如有部分地面吸料较明显的要重复滚涂一至两遍。待底漆层干固后，再进行下一道工序施工。

硅PU弹性层和加强层材料必须是无溶剂型产品，面层必须为水性产品，物理性能、老化性能和化学性能达到国家标准，需要满足的具体参数及要求如下：
（1）环保性能（GB/T14833-2011)
	序号
	检测项目
	单位
	技术要求

	1
	抗滑值(BPN20°C）
	-
	≥47

	2
	阻燃
	级
	1

	3
	苯
	g/kg
	≤0.05

	4
	甲苯+二甲苯
	g/kg
	≤0.05

	5
	游离甲苯二异氰酸酯
	g/kg
	≤0.2

	6
	可溶性重金属
	铅
	mg/kg
	≤90

	
	
	镉
	
	≤10

	
	
	铬
	
	≤10

	
	
	汞
	
	≤2

	7
	拉伸强度
	MPa
	≥0.5

	8
	拉断伸长率
	%
	≥40


（2）物理性能（GB/T19851.11-2005）
	序号
	检测项目
	技术要求

	1
	拉伸强度，Mpa
	≥0.5

	2
	扯断伸长率，%
	≥90

	3
	压缩复原率，%
	≥90

	4
	硬度（邵A）
	35-50

	5
	回弹值，%
	≥20

	6
	阻燃性，级
	1级(燃斑直径≤50mm）


