合肥燃气集团制气厂煤厂改造工程设备材料及施工工艺要求

（一）工程规范按国家、行业最新规范要求执行

（二）设备材料的约定

| 序号 | 材料名称 | 使用产品品牌 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球场围网：高4m | 恰好时、昊骏、亚骏 | 详见技术要求 |
| 2 | 人工草坪 | 共创、贝特、美吉特、泰山、火炬、艾格特 | 详见技术要求且检测报告不得低于参数标准 |
| 3 | 足球门 | 万项、红双喜、天城 | ≧￠65mm钢管主材；钢构喷塑处理 |

（三）围网材料及施工工艺要求

围网材质：优质低碳钢丝。生产工艺编丝焊接。表面处理采用PE包塑丝，立柱、边框采用喷塑处理。围网规格：包塑丝径4mm，网孔45*45mm，尺寸3000mm长，立柱60*2.5mm圆钢管，横框48*2mm圆钢管，颜色墨绿色。

投标单位本工程所使用的围网生产厂家需具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。投标人投标文件中须提供加盖生产厂家公章的认证证书复印件或影印件，原件备查。

PE包塑围网须通过2015年国家体育用品质量监督检测中心检测， PE包塑围网网片产品须通过2015年SGS19项重金属检测。投标文件中须提供加盖生产厂家公章的检测报告复印件或影印件，原件备查。

PE包塑围网网片产品须通过2015年CE认证，投标人投标文件中须提供认证证书复印件或影印件，原件备查。

投标人投标时须提供围网样品一块，样品尺寸：不小于30cm*30cm。样品不予退还。

（四）人工草坪技术参数及施工要求

1、人工草坪技术参数

| 产品信息 | 型号 | Prime SM-5004D100-BL |
| --- | --- | --- |
|  | 颜色 | 翠绿/柠檬黄 |
|  | 卷宽 | 4.0m |
|  | 卷长 | 按实际需要 |
|  | 应用场地 | 足球场、休闲场 |
| 草丝 | 草丝描述 | “S”形挤出单丝；6股/簇 |
|  | 材质 | PE |
|  | Dtex 厚度 | 10000 250µm ± 20 µm |
|  | 宽度 | 1.2-1.4mm |
| 草坪 | 草高 | 50mm±1mm |
|  | 行距 簇绒形式 | 5/8inch “Z”型走针 |
|  | 织距 | 15±1（针/10cm) |
|  | 每平方米簇数 | 9450±100 簇/平方米 |
|  | 底布材质 | 双层（单层+网格） |
|  | 背胶 | 丁苯乳胶 |
| 性能 | 排水性（10cm×10cm间隔的排水孔） | 未填沙:≥30升/平方米/分钟 填沙：≥10升/平方米/分钟 |
|  | 色牢度 | 灰光≥4 |

投标人本项目所采用人造草坪生产厂家须为国际足联（FIFA）全球优选供应商（FPP）之一，投标人投标文件中须提供FIFA颁发的全球优选供应商（FPP）资质证书复印件或影印件，原件备查。

投标人本项目所采用人造草坪生产厂家须持有国际足联（FIFA）认证合格的场地业绩20片及以上，投标人投标文件中须提供符合要求的国际足联场地业绩认证证书复印件或影印件，原件备查。

投标人本项目所采用人造草坪生产厂家须持有国际足联（FIFA）指定试验室Sports Labs根据FQC(国际足联质量概论)标准出具的人造草坪产品性能的合格检测报告，投标人投标文件中须提供该检测报告复印件或影印件，原件备查。投标的人造草坪技术参数必须和国际足联（FIFA）指定实验室Sports Labs检测报告一致，包含：

| 人造草坪厂家信息 | 与受检方一致 |
| --- | --- |
| 草坪型号 | 与检测报告一致 |
| 磅重（Dtex） | 10000 |
| 厚度 （Yarn thickness ） | 230um |
| 草丝宽度（Yarn width ） | 1.3mm |

投标人本项目所采用人工草坪的生产厂家须持有国家体育用品质量监督检验中心或国际足联（FIFA）指定实验室欧洲草坪研究中心出具的耐磨检测报告，测试周期不低于12万周，投标人投标文件须提供该检测报告复印件或影印件，原件备查；生产厂家通过SGS根据REACH标准出具168项高度关注有害有毒化学物质的检测，投标人投标文件须提供该检测报告复印件或影印件，原件备查。

投标人本项目所采用人工草坪的生产厂家须具有国家体育用品质量监督检验中心的出具的质量合格检测报告，投标人投标文件须提供该检测报告复印件或影印件，原件备查。

为保证投标人中标后的履约能力，投标人投标文件须提供本项目所采用的人造草坪生产厂家针对本项目的授权书原件，授权书须加盖生产厂家公章。

投标人投标时须提供双色中间带5CM白线人造草坪样品一块，样品尺寸：30×30㎝，样品不予退还。

2、人工草坪施工工艺要求

人工草坪需充填厚15mm40-60目石英砂，石英砂充填量25(±1)kg/m2。使用石英沙粒必须为圆形,沙子必须清洗干净,并保持干燥。沙粒直径为0.3-0.8毫米。人造草皮运动场安装,充填石英砂完成后，充填黑颗粒（12-16目），黑颗粒充填量5(±1)kg/m2。

人造草皮外观验收标准：

（1）草坪颜色一致、无明显接缝、无明显高低差。

（2）草坪接缝粘接牢固，无开裂、翘曲、起褶。

（3）铺砂、颗粒效果均匀，草毛大约比砂、颗粒面高出约5mm。

（4）各部尺寸、标线符合图纸要求，公差在规定范围内。